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	[bookmark: _GoBack]序号
	服装类型
	货物名称
	面料成分
	搭配件数
	技术参数

	1
	安保
	衬衫
	40%棉60%聚酯纤维
	2
	安全类别：GB18401-2010 C类
执行标准：GB/T2664-2017                         洗护要求：干洗/可水洗                                         版型参数：标准合身                                           弹力性能：微弹                                                  异味要求：无异味、无刺激性气味                     尺寸要求：标准版                                              织造工艺： 斜纹/平纹                                          起球等级：  ≥4级                                                                                                                                                                                                                           

	
	
	西裤
	65%聚酯纤维35%粘纤
	2
	

	
	
	领带
	100%聚酯纤维
	1
	

	
	
	鸭舌帽
	100%聚酯纤维
	1
	

	
	
	软肩章
	100%聚酯纤维
	2
	

	
	
	臂章
	100%聚酯纤维
	2
	

	
	
	夹克
	100%聚酯纤维
	1
	

	
	
	多功能长款大衣
	100%聚酯纤维
	1
	

	2
	工程
	短袖套装
	65%聚酯纤维35%棉+导电纤维
	2
	

	
	
	长袖套装
	65%聚酯纤维35%棉+导电纤维
	2
	

	3
	客服
	女士西装
	64%聚酯纤维34%粘纤2%氨纶
	2
	安全类别：GB18401-2010 C类
执行标准：GB/T2664-2017                         洗护要求：干洗/可水洗                                         版型参数：修身                                                          弹力性能：微弹                                                  异味要求：无异味、无刺激性气味                     尺寸要求：标准版                                              织造工艺： 斜纹/平纹                                          起球等级：  ≥4级                                                                                                                                                                                                                           

	
	
	女士西裙
	64%聚酯纤维34%粘纤2%氨纶
	2
	

	
	
	女士马甲
	64%聚酯纤维34%粘纤2%氨纶
	1
	

	
	
	女士衬衫
	100%聚酯纤维
	2
	

	4
	礼宾
	男士西装
	69%聚酯纤维
	2
	

	
	
	男士西裤
	28%粘纤3%氨纶
	2
	

	
	
	男士衬衫
	50%聚酯纤维50%竹纤维
	2
	

	
	
	领带
	100%聚酯纤维
	1
	

	
	
	男士大衣
	50%羊毛50%聚酯纤维
	1
	

	5
	物业管理
	男士西装
	64%聚酯纤维34%粘纤2%氦纶
	2
	安全类别：GB18401-2010 B类
执行标准：GB/T2664-2017                         洗护要求：干洗/可水洗                                         版型参数：修身                                            弹力性能：微弹                                                  异味要求：无异味、无刺激性气味                     尺寸要求：标准版                                              织造工艺： 斜纹/平纹                                          起球等级：  ≥4级                                                                                                                                                                                                                           

	
	
	男士马甲
	64%聚酯纤维34%粘纤2%氦纶
	1
	

	
	
	男士西裤
	64%聚酯纤维34%粘纤2%氦纶
	2
	

	
	
	男士衬衫
	60%棉40%涤纶
	2
	

	
	
	领带
	100%聚酯纤维
	1
	

	6
	
	女士西装
	64%聚酯纤维34%粘纤2%氨纶
	2
	

	
	
	女士马甲
	64%聚酯纤维34%粘纤2%氨纶
	1
	

	
	
	女士西裤
	64%聚酯纤维34%粘纤2%氨纶
	2
	

	
	
	女士衬衫
	60%棉40%涤纶
	2
	

	7
	行政
	男士西装
	70%羊毛
	2
	安全类别：GB18401-2010 B类
执行标准：GB/T2664-2017                         洗护要求：干洗/可水洗                                         版型参数：修身                                            弹力性能：微弹                                                  异味要求：无异味、无刺激性气味                     尺寸要求：标准版                                              织造工艺： 斜纹/平纹                                          起球等级：  ≥4级                                                                                                                                                                                                                           

	
	
	男士西裤
	29.5%聚酯纤维
	2
	

	
	
	男士马甲
	0.5%导电纤维
	1
	

	
	
	男士衬衫
	100%棉(免烫工艺)
	3
	

	
	
	领带
	100%聚酯纤维
	1
	

	8
	
	女士西装
	70%羊毛
	2
	

	
	
	女士西裤
	29.5%聚酯纤维
	2
	

	
	
	女士马甲
	0.5%导电纤维
	1
	

	
	
	女士冬季衬衫
	100%棉(免烫工艺)
	2
	

	
	
	女士夏季衬衫
	100%聚酯纤维
	1
	



[bookmark: _Toc407023769][bookmark: _Toc532220817]2、图纸及相关资料
行政（男）西服参考图
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行政（女）西服参考图
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物业管理员（男）西服参考图
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物业管理员（女）西服参考图
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客服（女）西服参考图
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礼宾（男）西服和大衣
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安保（服装）
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工程（套装）
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3、工艺要求
（1）面料预处理：必须蒸汽预缩24h以上，尺寸缩率控制：经向≤2.5%、纬向≤2.0%，里料≤3%；做好纬斜修正，格纹、条纹面料统一倒顺毛，杜绝阴阳色差；同批次面料色差≥4级，无油污、锈点、破洞、大纱结等瑕疵。
（2）缝份标准：侧缝、肩缝、袖窿、门襟挂面1cm；下摆折边2cm；门襟挂面缝份 1cm，止口明线 0.1cm 宽;条格面料关键部位（门襟、袋盖、肩缝、袖缝、后中）必须对条对格，偏差≤0.3cm；裁片左右对称，部件大小一致，裁边顺直、无毛刺。
（3）衬布工艺：前片整幅粘合有纺胸衬，配套领衬、驳头衬、肩衬、袖窿条、门襟加强衬，高温压烫粘合牢固，无起泡、脱层、起壳，衬布剥离强度≥8N/2.5cm；配置定型垫肩，厚薄均匀，肩线平直、不塌陷、不外翻；胸省、腰省规范归拔熨烫，衣身版型平整饱满，无空荡、起吊。
（4）缝纫针距与线迹：衣身明暗平缝 3cm≥11~13针 ，线迹顺直，底面线松紧平衡，无跳针、浮线、断线、拧线；包缝锁边3cm≥11针 侧缝、里布边缘全包边；锁扣眼(机器锁眼)1cm≥12针切口平整无毛边，四周加固线密实；钉纽扣每孔≥8 根线，十字交叉双线，扣拉力≥70N，拉扯不脱落，扣脚留1~2mm空隙。
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